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Hypoid Getriebeoil   85W-90 (GL-5) 


ОПИСАНИЕ 
Высокоэффективное трансмиссионное масло высокого давления, изготовленное из тщательно подобранных основных масел и многофункциональных присадок для высокого давления. Предназначено для силовых и главных передач, в частности для гипоидных передач с особо сильной нагрузкой. 
СВОЙСТВА
- максимальная способность поглощать сжатие

- снижает износ

- снижает шум при работе

- оптимальные вязкостно-температурные характеристики

- превосходная устойчивость к старению

- совместимость с любыми уплотнительными материалами

Спецификации и разрешения:

API GL-5

MAN 342 Typ M1

MB 235.0

MIL-L 2105 D

ZF-TE-ML 05A, 07A,16C, 17B, 19B, 21A.
ТЕХНИЧЕСКИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Класс вязкости 
: 85W-90

Плотность при +15°C 
: 0,910

г/см3

DIN 51757

Вязкость при +40°C 
: 201

мм2/сек
DIN 51562

Вязкость при +100°C 
: 17,5

мм2/сек
DIN 51562

Индекс вязкости 
: 91



DIN ISO 2909

Темп. воспламенения 
: 206

°C

DIN ISO 2592

Темп. каплепадения 
: -22

°C

DIN ISO 3016

Хроматич. число ASTM 
: 6



DIN 51578
ОБЛАСТИ
Для механизмов передач высокой нагрузки на автомобиле, в частности для 
ПРИМЕНЕНИЯ
главной передачи с гипоидным зацеплением. 
ПРИМЕНЕНИЕ
При подборе соблюдайте класс вязкости, указанный производителем механизма передачи. Смешивается с любыми марками трансмиссионного масла. Однако полный эффект только при использовании без смешивания с другими сортами. Используйте только в коробках передач, для которых предписываются масла API GL 5.

ТАРА ДЛЯ 
ПОСТАВКИ 
               Hypoid Getriebeoil   85W-90 (GL-5) 


                                                                  1 л

             Артикул   1956


20 л

Артикул   1047


60 л

Артикул   1031


205 л

Артикул   2165
Данная информация предоставлена на основе подробных исследований, которым можно доверять, но предназначается она для использования только в качестве справочных материалов без предоставления гарантий. 
