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Zentralhydraulik-oil 2400

ОПИСАНИЕ
Zentralhydraulik-oil 2400 - специально разработанная гидравлическая жидкость для автомобилей концерна PSA (Ситроен и Peugeot). Комбинация синтетических базовых масел и высокопроизводительных присадок обеспечивают отличные низкотемпературные свойства. Гарантируется отличная работа агрегатов и систем при любых условиях эксплуатации.
СВОЙСТВА
- Превосходные вязкостно- температурные характеристики
· Отличные защитные свойства от износа 


- Очень хорошие низкотемпературные качества

· Высокая стойкость к старению

· Наивысшая термостойкость

· Защита от коррозии

Спецификации и допуски

ISO   7308

LIQUI MOLY рекомендует этот продукт дополнительно для транспортных средств, которые требуют следующих спецификации:

                            PSA B 71 2710 
                                         LHM-plus

ТЕХНИЧЕСКИЕ
Окрас согласно ASTM
:
зеленый
ДАННЫЕ
Плотность при +15°C
:
0,840
g/cm³

DIN 51757


Вязкость при  +40 °C
:
18,0

mm2/s
DIN 51562


Вязкость при  +100 °C
:
6,0

mm2/s
DIN 51562


Индекс вязкости
:
340



DIN ISO 2909


Температура 

                                         вспышки
:
>120                 оС

DIN ISO 2592
                                         Температура застывания
:
< - 60



DIN ISO 3016
ОБЛАСТЬ

ПРИМЕНЕНИЯ
Для гидравлических систем, таких как напр., регулирование уровня кузова, гидравлические тормоза, системы управления и т. д. в транспортных средствах концерна PSA (Peugeot и Ситроен). Zentralhydraulik-oil 2400 смешивается с более старыми, минеральными формулами LHM. Смазочного материала этой спецификации требуют также для грузовых автомобилях для устройств подъема буксирных осей и системы подъема кабины водителя. Нужно обращать внимание на инструкции производителей агрегатов и автомобильных производителей.
ПРИМЕНЕННИЕ
Нужно обращать внимание на инструкции производителей агрегатов и автомобильных производителей. Может использоваться также для доливки в системах, которые заполнены оригинальным продуктом производителя. Оптимальная эффективность достигается только при несмешанном использовании.

ФАСОВКА
Zentralhydraulik-oil 2400
     1 л

Арт. 3666
	Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации носят консультационный характер.
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