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Top Tec Truck 4450 15W- 40


ОПИСАНИЕ
Минеральное моторное масло для грузовой техники. Предохраняет современные выхлопные системы с катализаторами последних поколений. Top Tec Truck 4450 cочетает достоинства традиционных и высокопроизводительных масел.  В производстве использована новая присадочная технология с улучшенной защитой от износа и стабильностью к окислению. Top Tec Truck 4450 выполняет самые жёсткие  требования к смазочным материалам для современных двигателей. Формула со сниженной зольностью позволяет использовать это масло в транспортных средствах с катализаторами и сажевыми фильтрами (DPF). Выбранная вязкость прекрасно защищает двигатель в экстремальных условиях, таких как: большие тепловые или механические нагрузки.
СВОЙСТВА     - оптимальная защита от износа

- отличная антиокислительная стабильность

- отличные моюще-диспергирующие свойства

- поддерживает интеркулер в чистоте

- высокая стабильность масляной пленки

- обеспечивает максимальный ресурс катализаторов и сажевых фильтров

- низкое содержание сульфатной золы, серы и фосфора (low SAPS)

Допуски и спецификации:
ACEA E9/E7

API CJ-4,SM/CF

MB-Freigabe 228.31

MAN M3575

Volvo VDS-4 

Mack EO-O Premium Plus 07

Renault Trucks RLD-3 

 LIQUI MOLY рекомендует этот продукт дополнительно для транспортных средств, 
                        требующих следующие спецификации:
MTU Typ 2.1

Cummins CES 20081

CAT ECF-2, ECF-3
DDC 93K218

Global DHD-1
JASO DH 2

John Deere JDQ 78X
ТЕХНИЧЕСКИЕ


ДАННЫЕ 

Класс вязкости SAE
: 
15W-40  
Плотность при 15°C
:    0,878                   DIN 51757

Вязкость при   40°C
:
102
мм2/с     DIN 51562
Вязкость при 100°C
:

14,3

мм2/с     DIN 51562
                                         Индекс вязкости
:

144                     DIN ISO  2909
Температура 

воспламенения
:
   230

             DIN ISO  2592
Температура застывания
:

– 33

°C         DIN ISO  3016
Цвет ASTM                           :    L3,5                   DIN ISO  2049
ОБЛАСТЬ

ПРИМЕНЕНИЯ
Выполняет требования самых экологичных современных двигателей. Оптимально для грузовиков и автобусов местных и междугородных линий, а также строительной, сельскохозяйственной и шахтной техники. Специально для транспортных средств, выполняющих нормы EVRO IV-VI, а также EEV, оборудованных дизельными двигателями с сажевым фильтром (DPF). Может использоваться в более старых моторах с нормами EVRO II-III, соблюдая требования производителей.  

ПРИМЕНЕНИЕ
Для нормальных и продленных интервалов замены, обращайте внимание на требования производителей техники NFZ. Рекомендуется только для дизельных двигателей.  
ФАСОВКА 


 
Top Tec 4450 15W-40
20 л

Артикул 3778


60 л

Артикул 3779


205 л

Артикул 3780
	Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.
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