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Top Tec Truck 4350 5W- 30


ОПИСАНИЕ
Тор Tec 4350 5W-30 – всесезонное моторное масло на основе синтеза и современного пакета присадок. Современная технология делает сферу применения этого масла наиболее универсальной и выполняет требования мировых производителей грузовых автомобилей. Формула разрабатывалась под самые современные нормы ЕВРО IV и V, для автомобилей с системой рециркуляции отработавших газов и с сажевым фильтром (DPF/CRT). Масло гарантирует замечательную защиту от износа, а также высокую устойчивость масляной пленки при любых условиях эксплуатации. Отличная устойчивость к старению делает возможным максимальные интервалы смены. Низкая вязкость позволяет снизить расход топлива. Использовать только для дизельных двигателей.
СВОЙСТВА     - замечательная защита износа 

- предотвращает отложения во впускном тракте турбины 

- замечательные пусковые качества 

- оптимальная чистота двигателя
- высокая устойчивость масляной пленки 

- уменьшенный расход топлива 

- хорошая прокачиваемость и антиокислительная стабильность 

- отличные моющие и диспергирующие свойства 

- поддерживает интеркулер в чистоте 

- если делает возможным крайне широкий спектр применения и выполняет наивысшие требования всемирных производителей грузовых автомобилей 

- низкое содержание сульфатной золы, фосфора и серы (low SAPS) 
Допуски и спецификации:
ACEA E6-08, E7-08, E9-08 версия 2 

API CJ-4/SN 

JASO DH-2 

MAN M 3477 / MAN 3677 

MB-Freigabe 228.51 

Volvo VDS-4 

Renault Truck RLD-3 

Mack EO-O Premium Plus 

                          LIQUI MOLY рекомендует этот продукт дополнительно для транспортных средств, 
                           требующих следующие спецификации:
MTU Typ 3.1 

Deutz DQC IV-10 LA 

MAN M3271-1 

MB 228.31 

Renault Truck RLD, RLD-2, RGD, RXD 

Volvo VDS-3, CNG 

Mack EO-M Plus, EO-N Plus 

Caterpillar ECF-3 

Cummins CES 200081
ТЕХНИЧЕСКИЕ


ДАННЫЕ 

Класс вязкости SAE
: 
5W-30  
Плотность при 15°C
:   0,855                   DIN 51757

Вязкость при   40°C
:
69,7
мм2/с     DIN 51562
Вязкость при 100°C
:

11,4

мм2/с     DIN 51562
                                         Индекс вязкости
:

157                     DIN ISO  2909
Температура 

воспламенения
:
   226

             DIN ISO  2592
Температура застывания
:

– 45

°C         DIN ISO  3016
ОБЛАСТЬ

ПРИМЕНЕНИЯ
Специально для высоконагруженных дизельных двигателей грузовых автомобилей согласно нормам IV евро и евро V с системой рециркуляции отработавших газов и с сажевым фильтром (DPF/CRT). В зависимости от рекомендаций производителя Top Tec 4350  5W-30 частично также в более старых грузовых автомобилях класса евро II и евро III. Не смешивать с маслами других производителей.
ПРИМЕНЕНИЕ
Соблюдайте требования руководства по эксплуатации производителей NFZ и автомобильных производителей. Рекомендации применения только для дизельных двигателей.
ФАСОВКА 


 
Top Tec 4350  5W-30
20 л

Артикул 3786


60 л

Артикул 3787


205 л

Артикул 3788
	Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.
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