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Buchsen- und Lager-Befestigung


ОПИСАНИЕ
Buchsen- und Lager-Befestigung (клей для фиксации подшипников) – однокомпонентный, не содержащий органических растворителей, высоковязкий анаэробный герметик (не содержит кислот) на основе диметакрилатов.
СВОЙСТВА
- быстрое отвердевание
- устойчив к моторному маслу при 125 °C
- устойчив к бензину и тормозной жидкости при комнатной температуре.
- очень высокая прочность фиксации
- отличная адгезия на вертикальных поверхностях
- отвердевает в отсутствие кислорода воздуха (анаэробный герметик)
ТЕХНИЧЕСКИЕ




ДАННЫЕ
Цвет

: зеленый

Основа
: диметакриловый эфир

Срок хранения
: минимум 2 года (в закрытой упаковке)


Время отвердевания при


Комнатной температуре
: поверхностное отвердевание
1 - 7 минут



  функциональное отвердевание 1 - 2  часа



  полное отвердевание
6 часов

Прочность к сдвигу
: 37 
Н/мм²


Класс прочности фиксации
: высокий

Температурный диапазон


применения
: от -55°C до +175°C кратковременно до +220°C
ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначен для фиксации подшипников, втулок и т.д. Подходит для любых материалов: сталь, чугун, алюминиевые сплавы.
ПРИМЕНЕНИЕ
Очистить обрабатываемые поверхности от остатков масла, грязи, краски и удостовериться в этом. Нанести оптимальное количество средства на обрабатываемые поверхности. Подготовленные поверхности соединяют с помощью соответствующего инструмента.
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