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Aluminium-Spray
Алюминиевый спрей
ОПИСАНИЕ
Предотвращает заедание деталей под действием высокой температуры, коррозии, предотвращает холодное сваривание деталей под нагрузкой, толчки и вибрацию при скольжении. Оптимально использовать как смазку и разделительное средство для сильно нагретых и высоконагруженных конструктивных элементов. Устраняет вибрации деталей тормозных механизмов и вызываемые вибрацией звуки. Универсального применения. Стоек к воздействию горячей и холодной воды. Делает легкой разборку механизма после длительной эксплуатации. 
СВОЙСТВА
- высокая температурная стойкость

- отлично держится на поверхности

- устойчив к вымыванию горячей и холодной водой, к соли

- предотвращает рывки и вибрации

- длительная антикоррозионная стойкость

- выдерживает высокие давления

- отличные смазывающие и разделяющие свойства

- защищает от холодного сваривания

- предотвращает и устраняет скрипы при торможении

- универсального использования
ТЕХНИЧЕСКИЕ


ДАННЫЕ 
Цвет
:
Серебристый
База/Компоненты               : минеральное масло, Li-12 гидроксистеарат,                                           алюминиевый порошок, графит и ЕP-присадки

NLGI-класс
:
1


Плотность при 20°C
:
0,692 g/cm³


температуры использования: - 60°C  bis  + 900°C
ОБЛАСТЬ



ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Для смазывания, разделения и антикоррозионной защиты высоконагруженных и нагретых частей механизмов. Для использования  в химической и нефтехимической промышленности, машиностроении и на транспорте, специально для болтовых соединений в системе выхлопа, глушителях, деталях шасси и в тормозных механизмах.
ПРИМЕНЕНИЕ
Перед использованием встряхивать флакон аэрозоля около минуты после проявления стука шарика. Затем распылить на очищенные и высушенные поверхности. В зависимости от области использования распыляют соответствующее количество продукта. Чтобы не засорилась распылительная головка, после распыления баллон перевернуть и продолжить распыление до выхода из распылителя чистого газа. 
ФАСОВКА 
Aluminium-Spray
50
ml
Aerosol
Art.Nr. 7560 D-RUS-UA

                                                                                400       ml       
Aerosol
Art.Nr. 7533 D-RUS-UA
PI 00/02/12

Наша информация проверена и надежна, но ее использование возможно только в консультационных целях.
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